## Slide 1
TEMA X. ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
Equipos de almacenamiento de hidrógeno existentes en el mercado
Tema II Almacenamiento

## Slide 2: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 3: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 4: Introducción
ÍNDICE
Fig 1
Tipos de almacenamiento
Cavernas salinas
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva se muestra todas las diferentes tecnologías de almacenamiento que se están desarrollando con mayor o menor resultado. En función de los resultados que se van obtenido, estas tecnologías han avanzado a una escala mas de desarrollo o comercial o simplemente se encuentran en una fase de investigación.. Podemos ver las mas conocidas como …. O otras menos conocidas como el almacenamietno en nanotubos, zeolitas o microesferas. Las cuales o no han encuentrado una aplicación idónea para su uso o tienen aun muchas barreras en su tecnologia

## Slide 5: Introducción
Tecnología en desarrollo (en materiales/sustancias químicas)
Almacenamiento a través de sustancias químicas (hidruros metálicos, amoniaco, hidrazina, MOF´s, LOHC, ácido fórmico, sustancias hidrocarbonadas, etc.)
Almacenamiento mediante interacción física (nanotubos de C, clatratos, microesferas, capilares de vidrio)
Tecnología bien desarrollada (comprimido y criogénico)
Almacenamiento como gas comprimido (alta P, T ambiente, P vs Seguridad)
Almacenamiento como líquido criogénico (baja P, T criogénica, coste E↑)
¿Cómo almacenar H2?
Tema II Almacenamiento
Fig 4
Fig 5
Fig 6
Fig 7
Fig 3
Fig 2

## Slide 6: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 7: Vector energético
ÍNDICE
Panorama energético actual
Crecimiento de la población mundial → aumento de la demanda de energía
Sectores con más peso → Industrial y transporte
Dependencia de los combustibles fósiles → Inseguridad, problemas medioambientales, recursos finitos, etc.
¿ALTERNATIVAS?
Tema II Almacenamiento
Fuente: Mckinsey & Company
Fig 8
Fig 9

## Slide 8: Vector energético
ÍNDICE
Gran reto de descarbonización y aumento de energías renovables
Tema II Almacenamiento
Que se suman a los objetivos internacionales…
Objetivo PNIEC a 2030
23% reducción de emisiones de CO2
42% de renovables sobre el consumo global de energía
74 % renovable en la generación eléctrica
39,5% de mejora en la eficiencia energética
Objetivo PNIEC a 2050
90% reducción de emisiones de CO2
Sistema eléctrico 100% renovable

## Slide 9: Vector energético
ÍNDICE
Objetivos de descarbonización y aumento de las EERR
Tema II Almacenamiento
- 59 GW nueva instalación de EERR en 2030
35,1 GW Solar
22,6 GW Eólico
0,5 GW Hidro
0,7 GW Biomasa
- 14 GW retirados de fuentes de energías convencionales
4 GW Nuclear
8 GW Carbon
2 GW CHP
Tabla 1

## Slide 10: Vector energético
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
- 14 GW generación convencionales
- 59 GW nuevas EERR en 2030
Este modelo energético implicaría 7 TWh/ año de excedente eléctrico
Que en términos de hidrógeno verde es igual:
> 5 millones t CO2 evitados
* Conforme a la directiva (UE) 2018/2001. Art 25. Obligacion para los proveedores de combustible para garantizar

## Slide 11: Vector energético
Tema II Almacenamiento
Futura hoja de ruta del H2 renovable en España
El MITECO abre el proceso de consulta previa a la estrategia de almacenamiento y la hora de ruta del H2 renovable
Proyecto de Ley de cambio climático y Transición energética
Notes: Se incluye el fomento del H2 renovable a través de planes específicos. El gobierno envia a las cortes el primer proyecto de ley de cambio climático y transición energética para alcanzar la neutralidad de emisiones a mas tardear en 2050

## Slide 12: Vector Energético
ÍNDICE
Nota: El hidrógeno solo puede considerarse vector energético limpio cuando procede de fuentes renovables
CONCEPTO: sustancia/dispositivo con capacidad de almacenar energía, pudiendo liberarla posteriormente de forma controlada. Resultado de transformaciones o elaboraciones de recursos energéticos naturales.
Diferencia con fuentes primarias  se invierte E para su elaboración.
Ejemplos típicos: pilas/baterías, condensadores, el agua contenida en una presa, volantes de inercia, sistemas de aire comprimido, resortes, y como no, el hidrógeno, entre otros.
Hidrógeno – vector energético
Tema II Almacenamiento
Fig 10
Fig 11
Fig 12
Fig 13

## Slide 13: Vector Energético
ÍNDICE
El potencial de del vector H2 depende de un buen acoplamiento Generación - demanda
Generación Vs Demanda
¿Almacenamiento?
CONCEPTO: sustancia/dispositivo con capacidad de almacenar energía, pudiendo liberarla posteriormente de forma controlada. Resultado de transformaciones o elaboraciones de recursos energéticos naturales.
Diferencia con fuentes primarias  se invierte Energía para su elaboración.
Ejemplos típicos: pilas/baterías, condensadores, el agua contenida en una presa, volantes de inercia, sistemas de aire comprimido, resortes, y como no, el hidrógeno, entre otros.
Hidrógeno – vector energético
Fig 14
Tema II Almacenamiento
Notes: Otro punto importante que entra dentro de esta temática es considerar el H2 como vector energético

## Slide 14: Vector Energético
ÍNDICE
Ejemplo de red de generación de hidrógeno renovable
Carácter alternante, fluctuaciones
¿ALMACENAMIENTO?
Tema II Almacenamiento
Fig 15

## Slide 15: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 16: Propiedades del H2
ÍNDICE
 Mayor contenido en Energía por unidad de masa que otros combustibles.
Densidad másica energía (MJ/kg) vs Densidad volumétrica energía (MJ/m3)
 Al tratarse del gas más ligero, bajo contenido en Energía por unidad de volumen frente a otros combustibles.
Fig 16
 Su aplicación práctica requiere por tanto de sistemas de compresión o licuefacción para aumentar la densidad y reducir el volumen que ocupa (fundamental en aplicaciones de transporte).
Tema II Almacenamiento

## Slide 17: Propiedades del H2
ÍNDICE
Propiedades relevantes - Densidad Másica Energía (MJ/Kg) vs. Densidad Volumétrica Energía (MJ/m3) para las diversas formas de almacenar hidrógeno
Tema II Almacenamiento
Fig 17

## Slide 18: Propiedades del H2
ÍNDICE
Propiedades relevantes – Seguridad
  Difusividad en aire elevada (0,61 cm2/s), lo que asegura una rápida dispersión de cualquier fuga (deseable).
  Flotabilidad: dada su baja densidad, asciende mucho más rápido que el metano, propano o vapores de gasolina (no se acumula a nivel del suelo).
  Color, olor, sabor y toxicidad: incoloro, inodoro, insípido u no tóxico (similar al metano).
  Inflamabilidad. El rango de inflamabilidad es mucho mayor que para otros combustibles (4 – 74 % vol. en aire).
  Energía requerida para la ignición. Cuando la mezcla hidrogeno-aire se encuentra dentro del rango de inflamabilidad, se requieren tan solo 0,02 mJ para su ignición, frente a 0,24 mJ para gasolina y 0,28 mJ para metano (en condiciones estequiométricas).
  Velocidad de llama: superior a la de otros combustibles gaseosos.
  Temperatura de llama (2207 ºC): superior a la del metano (1917 ºC) pero inferior a la de la gasolina (2307 ºC).
  Visibilidad de llama a plena luz. Difícil de detectar, se requieren equipos de infrarrojos para su detección.
Tema II Almacenamiento
Fig 18
Tabla 2
Fig 19
Tamaño de molécula Fugas
Notes: Las 4 posibilidades de almacenamiento físico de H2 más comunes se definen en base a los siguientes regímenes de operación, marcados por las condiciones de presión y temperatura. Actualmente, el H2 comprimido a temperatura ambiente y el H2 líquido son las tecnologías más maduras.

## Slide 19: Propiedades del H2
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Comparación LH2 Vs Gas natural
Propiedades del hidrógeno
Tabla 3
Tabla 4

## Slide 20: Propiedades del H2
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Efecto Joule- Thompson (J - T)
La temperatura de un gas a alta presión puede disminuir cuando existe una caída de presión en la que el gas se expande.
En el caso del gas natural, por ejemplo, la caída de temperatura promedio será de aproximadamente 1ºC por cada dos bar de caída de presión.
En el caso del hidrógeno…
¿Cómo podemos compensarlo?
Fig 20
Fig 21
Fig 22
Notes: Calentar/ enfríar el gas
Utilizar una caída de presion en dos pasos
la presión pero sí que está el dato que a presión atmosférica se necesita 193K para invertir el coeficiente y que a presiones de 250MPa, 150°C

## Slide 21: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 22: Almacenamiento físico
ÍNDICE
FUENTE: Compendium of Hydrogen Energy
Fig 23
H2 comprimido a alta presión (70 MPa), y temperatura ambiente
H2 comprimido y criogenizado (35 MPa), a una temperatura < 150 K
H2 líquido a baja presión (0,6 MPa) y a baja temperatura cercana al punto de ebullición de 20 K
H2 comprimido y enfriado (50 MPa), a una temperatura < 273 K y > 150K
Actualmente, el H2 comprimido a temperatura ambiente y el H2 líquido son las tecnologías más maduras.
Introducción al almacenamiento físico
Tema II Almacenamiento

## Slide 23: Almacenamiento físico
Fig 24
Amplio rango de equipos disponibles (caudales y presiones).
Sistemas de compresión – Compresores de diafragma o elevadores neumáticos (Boosters)
Estándar habitual de consumo y distribución actual 200 bar.
Implica consumo energético moderado (inferior al requerido en procesos de licuefacción).
Valores típicos para aplicaciones de transporte y estacionarias (350 y 700 bar).
Teóricamente alcanzar altas presiones no implica un elevado gasto energético (12 a 15% de LHV al subir de 350 a 700 bar).
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 24: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 25: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 26: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 27: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 28: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 29: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 30: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 31: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 32: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento
Ejemplo de aplicación del factor de compresibilidad: 1 botella (de las convencionales) de 50 litros a 200 bar de hidrógeno contiene a 0ºC: 0,050 m3 * 200 / 1,132 = 8,834 Nm3

## Slide 33: Almacenamiento físico
Fig 25
FUENTE: Haskel
Hidrógeno comprimido
Elevadores neumáticos o boosters
Bajos caudales
Aporte de aire comprimido
Principio de funcionamiento:
Tipos básicos de booster:
  En función del nº de etapas
  En función del nº de efectos
Tema II Almacenamiento
Fig 26
Fig 27

## Slide 34: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 35: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
FUENTE: Compresores Pdb
Compresores de diafragma o pistón:
Altos caudales
Altas presiones
Consumo energético elevado
Necesidad de sistema de refrigeración
Gran pureza
Bajo mantenimiento
Tema II Almacenamiento
Fig 28
Fig 29

## Slide 36: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 37: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 38: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
FUENTE: PDC Machines
Compresores de membrana:
Son compresores alternativos y funcionan de manera similar a los compresores de pistón. La diferencia es el sistema de cierre hermético que en los compresores de pistón lo realizan los segmentos y en los de membrana se realiza con la membrana elástica.
La ventaja de este compresor es que el hidrógeno no entra en contacto con las partes metálicas del compresor, evitando la contaminación del aire con el aceite de lubricación.
Tema II Almacenamiento

## Slide 39: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 40: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento

## Slide 41: Almacenamiento físico
Tipos de compresión menos habituales
Compresor de líquidos iónicos
  Principales ventajas:
    No hay contaminación de hidrógeno (u otros gases).
    Ambientalmente seguro.
    Buena capacidad térmica.
    Buenas cualidades lubricantes.
    Inhibición de la corrosión.
    Eliminación de los sellos y los cojinetes en el compresor ya que líquidos iónicos no se mezclan con el hidrógeno
    Bajo consumo energético
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento
Fig 30

## Slide 42: Almacenamiento físico
Continuación, Linde
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento
Fig 32
Fig 31

## Slide 43: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento
Compresor electroquímico de H2
La ventajas principales de estos compresores son en primer lugar la ausencia de partes móviles, evitándose así las pérdidas por fricción, y en segundo lugar que el proceso es aproximadamente isotermo, por lo que se consigue una eficiencia de compresión muy elevada. Se muestra en la gráfica siguiente la comparación de consumos según diferentes procesos de compresión.
Fig 33
Fig 34
Fig 35
Notes: El principio de funcionamiento de este compresor se basa en separar los átomos de hidrógeno en un protón y un electrón aplicándole una diferencia de potencial entre un ánodo y un cátodo separados por una membrana de intercambio protónico (PEM). Denominándose al conjunto completo MEA, por sus siglas en inglés de Membrane-Electrode-Assembly.
Cuando se aplica una diferencia de potencial, el hidrógeno se oxida en ellado del ánodo. Los iones son transportados a través de la membrana al cátodolado donde el protón se reduce a una presión más alta [30]. Para lograrpara tal desempeño, el compartimento del cátodo debe ser sellado herméticamente.Para lograr mayores índices de compresión, debe instalarse una cascada (una serie de conjuntos de electrodos de membrana). La compresión electroquímica es muy eficiente [31, 32]. Usando esta tecnología, el hidrógeno puede ser comprimido desde la presión ambiente hasta 16 MPa [33]. Además, la demanda de energía sigue a la compresión isotérmica. Para una compresión a 700 bar, se esperan casi 10 MWkg 1 [34]. Un parámetro principal que afecta a la eficiencia del compresor electroquímico es la humidificación de la membrana; laLa membrana tiene que estar saturada de agua para presentar una excelente conductividad iónica.En los últimos años, varios esfuerzos para la comercialización de tales se han notificado [35-37], afirmando que el desarrollo de ambas un compresor de una sola etapa que alcanza 800 bar [37] y 200 bar [36], y un compresor de pila de tres celdas alcanzando 170 bar [35]
Estos compresores han evolucionado notablemente en los últimos años superando entre otros los siguientes obstáculos:  Presión de salida superior a 800 bar.  Relación de compresión de 800:1.  Más de 5000 horas de operación a elevada densidad de corriente (750 mA/cm2).

## Slide 44: Almacenamiento físico
Hidrógeno comprimido
Tema II Almacenamiento
Compresor de hidruros metálicos (MHHC)
  Principales características:
  Seguridad
  Proceso discontinuo
  Caudales Vs coste
  Degradación del hidruro
  Presiones elevadas
  Proceso de compresión:
  Paso 1, válvula 1
  Paso 2, calentamiento stage 1
  Paso 3, válvula 2
  Paso 4, calentamiento stage 2
  Paso 5, válvula 3
Fig 37
Fig 36
Notes: El compresor de hidruro metálico es un sistema, muy parecido al almacenamiento en hidruros metálicos, basado en la absorción de hidrógeno por una matriz metálica que al ser calentada, normalmente con vapor de agua, a cierta temperatura, libera es capaz de liberar el hidrógeno a presión elevada.
La temperatura de operación variará enormemente dependiendo del tipo de matriz y de la presión de salida que se requiera, evolucionando la presión exponencialmente con la temperatura. Siendo posible alcanzar presiones de hasta 5000 bar a altas temperaturas. Una forma de incrementar la eficiencia energética del proceso de compresión es aumentar la temperatura de aporte de calor, no obstante, los hidruros metálicos tradicionales, se degradan con temperaturas superiores a los 100ºC. 52 Por tanto, un reto importante para la evolución de este tipo de compresores es la investigación sobre materiales alternativos resistentes a impurezas y altas temperaturas, que además ofrezcan una velocidad de absorción y desorción del hidrógeno en la matriz metálica.
El funcionamiento de un compresor de hidrógeno de hidruro metálico puede ser simplemente explicado de la siguiente manera: El hidrógeno se almacena primero en el hidruro metálico a un bajo presión y temperatura de suministro; el hidrógeno permanece en el hidruro hasta se expone debido a un aumento de la temperatura o una caída de presión; entonces, el El hidrógeno almacenado sale del hidruro. Si el aumento de la temperatura es suficiente y el volumen final de almacenamiento es menor que el volumen de suministro, el hidrógeno sale del hidruro metálico a presiones que van desde aproximadamente 3-10 veces la presión de suministro original [38]. Un hidruro metálico de varias etapas El sistema de compresión de hidrógeno (MHHC) utiliza una combinación de diferentes hidruros metálicos para aumentar la relación de compresión final mientras se maximiza el proceso de hidrogenación a partir de la presión de suministro de cada etapa [39].
En la figura 1.6 se ilustra un sistema simplificado de MHHC de dos etapas. El ciclo de compresión puede resumirse de la siguiente manera:
Paso 1: La válvula No.1 se abre y el electrolizador de baja presión es ...conectado al reactor de la primera etapa. Cuando se abre la válvula No.1, la primera etapa absorbe el hidrógeno a baja presión del proveedor hasta que el proceso de hidrogenación termina. Luego la válvula El número 1 se cierra y el reactor de la primera etapa está en equilibrio.
Paso 2: Se produce un sensible proceso de calentamiento del reactor de primera etapa a una temperatura alta predefinida (TH) con el fin de aumentar la presión dentro del tanque y preparar el sistema para la el próximo acoplamiento.
Paso 3: La válvula No.2 se abre entre los tanques de la primera etapa y la segunda etapa, donde la temperatura de la primera etapa reactor es alta (TH) y la temperatura del segundo es baja (TL); por lo tanto, el hidrógeno liberado de la primera entra en la segunda etapa y es absorbida por la segunda etapa aleación. Al final de este proceso, la válvula número 2 se cierra.
Paso 4: Otro proceso de calentamiento tiene lugar en un predefinido alta temperatura (TH) para aumentar la presión en el interior el reactor de segunda etapa.
Paso 5: La válvula No.3 se abre y el hidrógeno a presión se almacena en un tanque de alta presión, mientras que el reactor 1 está preparado para el próximo ciclo de compresión.

## Slide 45: Almacenamiento físico
ÍNDICE
FUENTE: blogs.nasa.org
Fig 38
Fig 39
FUENTE: Linde Company
Características relevantes
Almacenamiento a T = 20 K.
Pérdidas por evaporación (Fenómeno de Boil-off)  No existe el recipiente adiabático ideal. Siempre habrá una evaporación que habrá que ventear o gestionar.
30% Energía contenida en la masa licuada se consume en el proceso de licuefacción.
Ventajas
 Mayor densidad energética.
 Competitivo para transporte de H2 a gran escala (para consumo continuo).
Inconvenientes
 Coste energético.
 Sistemas criogénicos (más complejos).
 Recarga de recipientes más compleja.
 Tiempo de uso (pérdidas).
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento

## Slide 46: Almacenamiento físico
ÍNDICE
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento

## Slide 47: Almacenamiento físico
ÍNDICE
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento

## Slide 48: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Ciclo Linde con precooling
Fig 40
Fig 41
Ciclo Claude (industrial)
Tema II Almacenamiento
Fig 42
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 49: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
 Tanque de hidrógeno líquido para uso industrial
 Recipientes multicapa con camisas de vacío y materiales aislantes (tipo perlita, espumas, aerogeles, etc.).
 Válvuleria para gestión del venteo (boil-off), carga y descarga.
Fig 104
Fig 105
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 50: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 51: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 52: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 53: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 54: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 55: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Tema II Almacenamiento
Notes: Los métodos mas conocidos son el ciclo Linde y el ciclo Claude.
Linde:
El gas entra al sistema a través del compresor, donde se le aplica trabajo. Una vez el gas comprimido a T amb pasa por un intercambiador de calor donde se enfría.
Después, el gas frío y comprimido se expande a través de una válvula hasta la presión ambiente, en esta expansión el gas se enfría aún más debido al efecto Joule-Thompson (al disminuir la presión, disminuye la temperatura) y,
Pasa a la cámara de licuación, en esta cámara parte del gas entra en estado de líquido saturado y se extrae, y la parte gaseosa se recircula.
El gas frío que no ha sido licuado se manda otra vez al intercambiador de calor situado antes de la válvula. El gas que sale del separador sale como vapor saturado, por lo que éste puede estar mucho más frío que el gas que sale del compresor, por lo que se puede utilizar para enfriar la corriente gaseosa que pasa del compresor hacia la válvula de estrangulamiento.
El gas que se utiliza en el intercambiador se añade posteriormente a la corriente que entra al compresor y el ciclo se repite.
Claude:
Es parecido al ciclo Linde con sus números intercambios y etapas de compresión. Este sistema tiene la peculiaridad que el gas realiza un trabajo externo al expandirse, experimenta una caída de presión mayor que si se expande en una válvula de estrangulamiento. El sistema Claude de licuefacción puede lograr un mayor rendimiento que el sistema Linde.

## Slide 56: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Aceros utilizados en sistemas criogénicos
- El desarrollo de aceros para aplicaciones criogénicas ha sido potenciado por las necesidades de transporte de la industria gasista con altos niveles de seguridad (buques metaneros, plantas de licuefacción de gas natural, etc).
- Los aceros aleados con Ni cubren correctamente las necesidades del servicio criogénico con una buena relación coste-beneficio.
- Los porcentajes de Ni en las aleaciones varían desde 0.50% para Gas Licuado de Petroleo (LPG) hasta 9% para Gas Natural Licuado (LNG), e incluso llegan a 36% para aplicaciones en tuberías de LNG.
- La utilización de hornos eléctricos de arco, metalurgias de cuchara y desgasificación al vacío son indispensables en la fabricación de estas aleaciones para asegurar el equilibrio entre resistencia, tenacidad, soldabilidad y, en especial, resistencia a la fisuración en condiciones extremas. Las normas que los identifican, según sus porcentajes de Ni y campo de aplicación, se ven en el siguiente cuadro:
Tema II Almacenamiento
Tabla 5

## Slide 57: Almacenamiento físico
Hidrógeno líquido
Etapas previas a la compresión
- Unidades PSA (pressure swing adsorption)
- Undidades Deoxo + Dryer
- Conversión de isómeros (orto/para) (propiedades físicas y boil-off)
Tema II Almacenamiento
Fig 43
Fig 44
Fig 45
Fig 47
Fig 46

## Slide 58: Válvulas e instrumentos para servicio criogénico
Hidrógeno líquido
Equipamiento de planta de licuefacción
Intercambiadores de calor
Compresores
Expansores
Tema II Almacenamiento
Fig 48
Fig 49
Fig 50
Fig 52
Fig 51

## Slide 59
Hidrógeno líquido
Plantas de licuefacción a escala industrial (equipo compacto)
Tema II Almacenamiento
Fig 53
Fig 54
Fig 55

## Slide 60: Almacenamiento físico
FUENTE: H. Barthelemy. Hydrogen storage: Recent improvements and industrial perspectives
Fig 56
La combinación de almacenamiento de hidrógeno criogénico y de alta presión (tanques híbridos) también se está investigando actualmente . La aplicación de presión permite elevar la temperatura criogénica, reduciendo el coste de licuefacción y proporcionando suficiente resistencia térmica como para reducir el boil-off en los perfiles típicos de uso del vehículo .
Este concepto podría ser utilizado como un sistema de almacenamiento de hidrógeno híbrido para ser alimentado a partir de hidrógeno licuado o hidrógeno comprimido según coste y disponibilidad.
Son más compactos que los recipientes a presión convencionales.
Hidrógeno crio-comprimido
Tema II Almacenamiento
Notes: ( Como su nombre indica es una Combinación de baja temperatura y presión )
Esta se encuentra principalmente en fase de investagacion donde compañías BMW y el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore ( LLNL ) se dedican a realizar trabajos en esta línea de investigación.

## Slide 61: Almacenamiento físico
Hidrógeno crio-comprimido
Sistemas Criocomprimidos – Planta de ensayos de BMW y recipiente desarrollado
Tema II Almacenamiento
Fig 57
Fig 58

## Slide 62: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 63: Almacenamiento químico
FUENTE: https://www.energy.gov/eere/fuelcells/chemical-hydrogen-storage-materials
Fig 59
Principio del almacenamiento químico
El almacenamiento químico del H2 alberga todos aquellos compuestos que mejoran las capacidades gravimétricas y volumétricas , mejoran la seguridad y se regeneran de manera rentable y eficiente para su descomposición en los compuestos iniciales.
La principal problemática de estas tecnologías es la temperatura de deshidrogenación, la cual conlleva a un gran aporte energético.
Tema II Almacenamiento
Fig 60

## Slide 64: Almacenamiento químico
Clasificación y principales propiedades
Hidruros metálicos
Hidruros metálicos
Fig 62
FUENTE: R.J. Westerwaal Evaluation solid-state hydrogen storage system, ECN Hydrogen and Clean Fossil Fuels
Fig 61
Tema II Almacenamiento
Notes: La tecnología de hidruros metálicos consiste en un sistema donde el H2 es almacenado químicamente en estado sólido por un proceso de adsorción. Ciertos materiales como los metales o aleaciones intermetálicas tienen la habilidad de adsorber H2 bajo condiciones moderadas de presión y baja temperatura, formando compuestos sólidos hidrógeno – metal reversible. Entre sus ventajas destacan la capacidad de almacenar una gran cantidad de H2 , son abundantes, bajo coste y nivel de seguridad, ya que pueden ser operados a una temperatura relativamente baja y una presión típica de pilas de combustibles.
Sin embargo, hay un gran número de cuestiones asociadas con este almacenamiento, por ejemplo, la baja cinética de reacción, baja reversibilidad y alta temperatura de deshidrogenación. Además, otro hándicap que presentan los hidruros metálicos como sistema de almacenamiento de hidrógeno es su elevado peso que, en el caso de aplicaciones no estacionariass, provocará una reducción de la relación potencia/peso.
Se muestra una comparativa entre los diferentes compuestos en términos de densidad gravimétrica, volumétrica y temperatura de desorción.
La clasificación de los hidruros metálicos se divide en aleaciones e hidruros complejos. En la primera de ella destacan las aleaciones con base de Mg y los compuestos intermetcalicos, que en el temario podeis ver a que elementos corresponde esa formulación. Los hidruros complejos están formados por elementos ligeros como el litio (Li) y sodio (Na) han ganado importancia como materiales de almacenamiento desde el punto de vista que la mayoría de los hidruros metálicos están compuestos por elementos pesados de la tabla periódica.

## Slide 65: Almacenamiento químico
Fig 64
Tabla 6
FUENTE: H2planet
Fundamento del almacenamiento
Pureza del H2 | 99,995 %
Cantidad de H2 almacenada | 22,7 g
Peso del Sistema | 2,7 kg
Presión max de carga | 30 bares (5ºC)
Max Tº operación y almacenamiento | 65 ºC
Condiciones:
Aumento de presión
Aumento de temperatura
Hidruros metálicos
FUENTE: Fraunhofer IFAM
Fig 63
Hidruros metálicos
Tema II Almacenamiento
Notes: A una temperatura dada, el hidrógeno se disuelve en la fase metálica aumentando la presión. Al aumentar la temperatura, llega un momento en el que la fase alfa se convierte en la fase hidruro. Conforme aumenta la presión, los incrementos en contenido de hidrógeno son cada vez menores hasta que el material puede considerarse cargado. En la descarga, la presión disminuye, de manera que debe suministrarse calor si se quieren mantener las condiciones isotermas de reversibilidad. Sin embargo, aun en el mejor de los casos, se produce un efecto de histéresis.
Por tanto para su funcionamiento se tiene que aumentar la presión y temperatura.
En la figura abajo posterior, teneis un ejemplo de hidruro metálico y una botella comercial de H2 almacenado en hidruros metálicos con las siguientes características como.

## Slide 66: Almacenamiento químico
ÍNDICE
FUENTE:Hydrogenious
Fig 65
Líquidos orgánicos - LOHC
Tipos de LOHC: Cicloalcanos, N-heterociclos, Acido formico, etc…
Propiedades relevantes: T deshidrogenación, capacidad de almacenamiento de H2, etc…
Aplicaciones
Líquidos Orgánicos - LOHC
Compuesto |  | T de deshidrogenación | Capacidad de almacen. de H2 | Capacidad de almacen. de H2 efectiva
Cicloalcano |  | >250 ºC | 14,4 | 7,2
N-heterociclos |  | >150ºC | 12,8 | 5,2
Acido formico |  | r.t. | 4,4 | 4,4
Amoniaco borano * | Hidrolisis | < 100 ºC | 19,6 | 7,1
 | Metanolisis |  | 19,6 | 3,8
Tabla 7
Tema II Almacenamiento
Notes: Por otro lado, los liquidos orgánicos empezaron a desarrollarse para esta utilidad en la década de 1990. Actualmente, se conocen hasta 28 sistemas LOHC prometedores para almacenamiento y transporte de hidrógeno. Las moléculas aromáticas, tales como, N-etilcarbazol (NEC) o dibenciltoluenos pueden hidrogenarse y deshidrogenarse reversiblemente para transportar y almacenar hidrógeno en forma de líquidos similares al diesel.
Respecto a las propiedades : Los sistemas de LOHC están formados por pares de compuestos orgánicos, siendo el compuesto hidrófobo típicamente un compuesto aromático o heteroaromático, y el hidrófilo rico en hidrógeno, típicamente un compuesto cíclico o heterocíclico. Los LOHC se cargan con hidrógeno de forma análoga con reacciones de hidrogenación catalítica. Las condiciones requeridas para la hidrogenación exotérmica son presiones de 1 a 5 MPa y temperaturas de 373 a 523 K.
En la figura se presenta una comparativa en términos de peso y dimensiones, un estudio comparativo entre el almacenamiento realizado en H2 comprimido en botellas y la misma cantidad almacenada en LOHC, muestra como los dos sistemas de almacenamiento son muy diferentes tanto en dimensiones como en peso.
Por ultimo, se muestra una tabla con los 4 grupos principales de LOHC utilizados con sus propiedades mas relevantes que son la temperatura de deshidrogenación y la capacidad de almacenamiento.

## Slide 67: Almacenamiento químico
ÍNDICE
Líquidos orgánicos - LOHC
Líquidos Orgánicos - LOHC
FUENTE: Chiyoda
Fig 67
FUENTE: Hydrogenious
Fig 68
FUENTE: Hydrogenious
Fig 66
Tema II Almacenamiento
Notes: Ademas, dentro de las propiedades de los LOHC como se puede ver en el video de la empresa Hidrogenious, estos compuesto no reaccionan en contacto con una fuente de ignificion pero si que la mayoría de ellos toxicos. Se muestra el sistema de almacenamimento del Dibe… el perhidro dibencil… mientras transporta 9 molecuales de H2.
Por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra su modo de almacenamiento de H2 con los cumpuestos tolueno, metil con 3 molecuales dde H2,. Este tipo de transporte y aplicaciones adquiere mayor sentido cuando se realiza el transporte o almanamiento a gran escala, de forma marítima y aprovehcando las infraestructuras existenetes para este tipo de compuestos.

## Slide 68: Almacenamiento químico
ÍNDICE
Líquidos orgánicos - LOHC
Líquidos Orgánicos - LOHC
Tema II Almacenamiento
Notes: Ademas, dentro de las propiedades de los LOHC como se puede ver en el video de la empresa Hidrogenious, estos compuesto no reaccionan en contacto con una fuente de ignificion pero si que la mayoría de ellos toxicos. Se muestra el sistema de almacenamimento del Dibe… el perhidro dibencil… mientras transporta 9 molecuales de H2.
Por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra su modo de almacenamiento de H2 con los cumpuestos tolueno, metil con 3 molecuales dde H2,. Este tipo de transporte y aplicaciones adquiere mayor sentido cuando se realiza el transporte o almanamiento a gran escala, de forma marítima y aprovehcando las infraestructuras existenetes para este tipo de compuestos.

## Slide 69: Almacenamiento químico
ÍNDICE
Líquidos orgánicos - LOHC
Líquidos Orgánicos - LOHC
Tema II Almacenamiento
Notes: Ademas, dentro de las propiedades de los LOHC como se puede ver en el video de la empresa Hidrogenious, estos compuesto no reaccionan en contacto con una fuente de ignificion pero si que la mayoría de ellos toxicos. Se muestra el sistema de almacenamimento del Dibe… el perhidro dibencil… mientras transporta 9 molecuales de H2.
Por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra su modo de almacenamiento de H2 con los cumpuestos tolueno, metil con 3 molecuales dde H2,. Este tipo de transporte y aplicaciones adquiere mayor sentido cuando se realiza el transporte o almanamiento a gran escala, de forma marítima y aprovehcando las infraestructuras existenetes para este tipo de compuestos.

## Slide 70: Almacenamiento químico
ÍNDICE
Líquidos orgánicos - LOHC
Líquidos Orgánicos - LOHC
Tema II Almacenamiento
Notes: Ademas, dentro de las propiedades de los LOHC como se puede ver en el video de la empresa Hidrogenious, estos compuesto no reaccionan en contacto con una fuente de ignificion pero si que la mayoría de ellos toxicos. Se muestra el sistema de almacenamimento del Dibe… el perhidro dibencil… mientras transporta 9 molecuales de H2.
Por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra su modo de almacenamiento de H2 con los cumpuestos tolueno, metil con 3 molecuales dde H2,. Este tipo de transporte y aplicaciones adquiere mayor sentido cuando se realiza el transporte o almanamiento a gran escala, de forma marítima y aprovehcando las infraestructuras existenetes para este tipo de compuestos.

## Slide 71: Almacenamiento químico
ÍNDICE
Líquidos orgánicos - LOHC
Líquidos Orgánicos - LOHC
Tema II Almacenamiento
Notes: Ademas, dentro de las propiedades de los LOHC como se puede ver en el video de la empresa Hidrogenious, estos compuesto no reaccionan en contacto con una fuente de ignificion pero si que la mayoría de ellos toxicos. Se muestra el sistema de almacenamimento del Dibe… el perhidro dibencil… mientras transporta 9 molecuales de H2.
Por otro lado, la empresa japonesa Chiyoda muestra su modo de almacenamiento de H2 con los cumpuestos tolueno, metil con 3 molecuales dde H2,. Este tipo de transporte y aplicaciones adquiere mayor sentido cuando se realiza el transporte o almanamiento a gran escala, de forma marítima y aprovehcando las infraestructuras existenetes para este tipo de compuestos.

## Slide 72: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 73: Power to X technologies
ÍNDICE
Esta tecnología consiste en la conversión, almacenamiento y reconversión de la energía, normalmente cuando los periodos en los que las fluctuaciones de las energía renovables pueden generar excedentes.
Cuando se permite desacoplar la energía del sector eléctrico para ser usada en otros sectores como el transporte o el químico, el término X puede referirse a Power to Ammonia, Power to liquid, Power to gas, etc…
FUENTE: Green Ammonia, Siemens
Fig 69
Tema II Almacenamiento
Notes: Se entiende por Power to X, la conversión, almacenamiento y reconversión de la energía, habitualmente durante periodos donde las fluctuaciones de las energías renovables generan un excedente. Cuando se permite desacoplar esta energía del sector eléctrico para ser usada en otros sectores como el transporte o el químico, el término X puede referirse a Power to Ammonia, Power to liquid, Power to gas, etc…
En la grafica se muestra la potencia que en la que están implicadas las diferentes tecnologías de almacenamiento de energia en función también de la duración en el tiempo de este tipo de energias

## Slide 74: Power to X technologies
ÍNDICE
FUENTE: M. Götz, Renewable Power-to-Gas: A technological and economic review
Fig 70
Power to Gas – P2G
Esta tecnología permite producir hidrógeno vía electrolítica e inyectarlo en la red de gas directamente o convertido en metano (gas sintético) mediante la reacción de Sabatier:
El porcentaje de hidrógeno está limitado al 12% en red.
Aplicaciones
Principales características
Contribuye a la descarbonización
Aprovecha los excedentes de las EERR
Uso de las infraestructuras existentes
Power to Gas – P2G
Tema II Almacenamiento
Notes: Bajo el concepto de Power to Gas (P2G), se sitúa la tecnología que permite generar hidrógeno a partir de agua y electricidad, lo que seria via electrolitia e inyectarlo en la red de gas directamente o convertido en metano (gas sintético). Este metano se genera mediante la reacción de Sabatier, donde se hacer reaccionar H2 y CO2 a altas temperaturas y presiones para transformarslos en metano y agua.
El almacenamiento de la energía se realiza aprovechando la capacidad de almacenamiento propia que tienen los sistemas gasistas, al igual que las tuberías, camiones, barcos ,etc.., para su transporte, es decir estaría ya la infraestructura generada para ser aprovechada también por el H2.
Las principales características son que contribuyen a la descabonizacion, utilizando CO2 y produciendo un gas sintentico verde , se nutre de las energías renovables y especialmente destinada al excendente que aportaría un valor añadido a esas fuentes renovables a las que estarían acompladas
Como podeis ver en el esquema de la diapositiva ese H2 y gas sintentico producido pueden tener aplicaciones tanto en movilidad para coches de hidrogeno o de gas natura comprimido o licuado que están todos en auge . Por otro lado pueden destinarse a todo tipo de aplicaciones estacionarias transportanto estos compuestos por tuberías, teniendo como única restricción en el caso de H2 que tiene que tener un contenido en red de ese H2 inferior al 12%. En el material adicional hay un video que explica muy bien todas las aplicaciones del power to gas

## Slide 75: Power to X technologies
ÍNDICE
FUENTE: Proyecto mefCO2, http://www.mefco2.eu/
Fig 71
Power to Liquid – P2L
Principales características
Contribuye a la descarbonización
Aprovecha los excedentes de las EERR
Uso de las infraestructuras existentes
Transporte más seguro
Aplicaciones
Esta tecnología permite producir hidrógeno vía electrolítica y convertirlo en metanol:
Power to Liquid – P2L
Tema II Almacenamiento
Notes: El concepto de PTL es igual que el PTG, con la única diferencia que en este caso se produce un compuesto para su almacenamiento y transporte y posterior uso en estado liquido. En este caso es el metanol. Las principales características son iguales con la particularidad queconlleve el trasnporte en estado liquido, por ejemplo que puede ser mas seguro su manejo .
Se muestra en la diapositiva un proyecto internacional enfocado en esta tecnología, donde se produce H2 por electrolisis a partir de energías renovables y se captura CO2 de plantas térmicas por ejemplo. Posteriormente se sintetiza el metanon en un reactor de sisntesis donde se genera metanol y agua, enviándose esta ultima de nuevo a la producción de h2 via electrolítica.
Y por ultimo aparecen las aplicaciones del metanol como combustible.

## Slide 76: Power to X technologies
ÍNDICE
Fracción en peso | 17,65 | %w | Densidad de H2 (kg /m3) | 121 | Kg H2/m3
Presión (21ºC) | 8,88 | Bar | Densidad liquida (1 atm, punto de ebulliición | 682 | Kg/m3
Punto de ebullición (1 atm) | -33 | ºC | Densidad gas (1 atm, punto de ebullición) | 0,73 | Kg/m3
Fig 72
FUENTE: Proton Venture
Propiedades
Proceso de síntesis de amoniaco verde:
Producción de N2
Producción de H2
Síntesis de NH3
Almacenamiento
Aplicaciones
Principales características
Power to Ammonia – P2A
Tabla 8
Tema II Almacenamiento
Notes: Recientemente, se ha añadido la producción de amoniaco verde como otro de tipo Power to X. El amoniaco es el segundo compuesto químico mas producido industrialmente en el mundo después del acido sulfúrico y representa el destino final de la mayoría del H2 producido. Estructuralmente, el amoniaco esta formado por un átomo de N2 rodeado de 3 de H2 y por su compacidad el amoniaco en términos de densidad volumétrica contiene mas H2 que el propio H2 en estado liquido. Como podéis ver en las propiedades, la densidad del H2 contenido en el amoniaco es 121 kg/m3 mientras que el H2 liquido tan solo llega a 71 kg/m3. También lo podéis comparar con LOHC o hidruros metálicos en su fracción en peso que es 17,65, muy superior a los LOHC e hidruros metalicos que no llegan al 10% El proceso de síntesis del amoniaco verde consiste en la producción de H2 via electrolítica usando energía de fuentes renovables y obtenido N2 de aire, bien por una PSA o destilación criogénica dependiendo de las escala de producción de N2. La síntesis se realiza a alta presión y temperatura.
Viendo las propiedades del amoniaco podemos ver que alcanzar el estado liquido se produce a una presión relativamente baja de 8,88 bares o una temperatura de -33ºC, por tanto no requiere de un alto consumo energético para lograr su almacenamiento en estado liquido. El amoniaco suele almacenarse o transportarse convencionalmente en estado liquido ya sea a presión o baja temperatura o en solución acuosa. Existe una amplia infraestrutura para su distribución. No obstante en los últimos años se esta potenciando la unión con aminas metálicas que solidifican el amoniaco solventar los posible problemas relativos a la toxicidad de una posible fuga.
Por ultimo, el amoniaco tiene una gran variedad de aplicaciones, Principalmente se destina a fertilizantes pero además se puede usar en motores de combustión interna asi comom se esta empezando a investigar en su uso directo e indirecto en pilas de cobmsutibles.

## Slide 77: Power to X technologies
ÍNDICE
Power to Ammonia – P2A
Comparativas:
Amoniaco Vs alternativas de almacenamiento químico
Amoniaco Vs combustibles fósiles e H2
FUENTE: E. Morgan, Wind-powered ammonia fuel production for remote islands: A case study
Fig 74
FUENTE: Liquid Ammonia for Hydrogen Storage,Conferencia, Institute for Advanced Materials, Hiroshima University
Fig 73
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 78: Power to X technologies
ÍNDICE
Power to Ammonia – P2A
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 79: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 80: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 81: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 82: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 83: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 84: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 85: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 86: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 87: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 88: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 89: ALM SUBTERRANEO
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Notes: En esta diapositiva muestro dos graficas Para tener una idea mas representativa de donde estaría el amoniaco comparando con otros tipos de almacenamiento químico o otros combustibles fósiles que bien conocemos. En la primera gráfica se observa como el amoniaco tiene de las mayores cantidades en términos de densidad volumétrica y se encuentre entre los primeros en fracción en peso, donde el H2 molecular estaría en el 100%.
En la grafica de la derecha podemos ver como solo el H2 y amoniaco están libre de carbono, la gasolina y el diésel son los que tienen mas energía por unidad de volumen, el amoniaco en este caso también tiene mas que el hidrogeno, pero en términos de energía por unidad de masa el amoniaco es el que menos tiene igualado con el metanol, siendo el hidrogeno el mayor con diferencia.

## Slide 90: ÍNDICE
Introducción.
Concepto: Hidrógeno como vector energético.
Propiedades generales del H2.
Almacenamiento físico.
4.1. Hidrógeno comprimido (CGH2).
4.2. Hidrógeno licuado (LH2).
4.3. Hidrógeno crio-comprimido.
5. Almacenamiento químico.
5.1. Líquidos orgánicos (LOHC).
5.2. Hidruros metálicos (M – H).
6. Power to X technologies (P2X)
6.1. Power to gas y power to liquid (P2G y P2L).
6.2. Power to ammonia (PtA).
Almacenamiento subterráneo de hidrógeno.
8. Equipos de almacenamiento de H2 existentes en el mercado.
Tema II Almacenamiento

## Slide 91: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
FUENTE: Toyota Mirai
Fig 75
Recipientes para almacenamiento
Tipo I: totalmente metálicos (cilindros de gas y tanques convencionales en acero C e inoxidables).
Tipo II: botellas y botellones de cuerpo metálico (acero C e inoxidables) con refuerzo parcial de fibras en el cuerpo.
Tipo III: botellas y botellones con cuerpo metálico (aluminio) y refuerzo total de fibra.
 Tipo IV: botellas y botellones de cuerpo polimérico (termoplásticos y termoestables) con refuerzo total de fibra.
Tema II Almacenamiento
Notes: Los recipientes de almacenamietnto se pueden clasificar en 4 tipo, en función de los materiales que lo componen. y
Estos recipientes por lo general tienen un coste elevado, y su coste es diferente en función del tipo de recipiente….. Al igual el tipo de recipiente usado depende de su aplicación (
Por ejemplo el recipiente tipo4 es usado para almacenamiento movil) Las condiciones de este tipo de tanques son muy ligeros y tienen que ser capaces de almacenar a a 700 bares. Por el contario para aplicaciones estacionarias que el volumen no sea una restricción podría usarse tanques de almacenamiento tipo 1

## Slide 92
ÍNDICE
Compañías de tanques de almacenamiento de hidrógeno
Tanques tipo IV:
Hexagon Perion
Mahytec
Nproxx
Steel head composites
Equipos de almacenamiento
Tema II Almacenamiento
Fig 77
Fig 76
Tabla 8
Notes: El coste por ejemplo para un tanque de hexagon de 350 bares con una capacidad de 8,4 kg puede estar entre 9000 o 9500 €

## Slide 93
ÍNDICE
Compañías de tanques de almacenamiento de hidrógeno
Tanques tipo I (estacionarios):
Calvera
Wystrach
Equipos de almacenamiento
Tema II Almacenamiento
Fig 78
Fig 79
Notes: Todos los sistemas son modulares y ampliables para minimizar la inversión en las siguientes ampliaciones.
Calvera Hydrogen colabora con fabricantes de hidrogeneras (HRS) con soluciones completas y optimizadas para llenar vehículos hasta 700 bar de la manera más eficiente.
Sistema de almacenamiento escalable para alcanzar la capacidad requerida modularmente de hidrógeno o de otros gases, al menor coste posible. Su función principal es trabajar como pulmón en el cliente final, llenándose desde un Tube tráiler de H2 mediante un proceso de cascada.
Con esta solución desaparece la necesidad de mantener un Tube trailer de H2 fijo en los clientes más pequeños. Conlleva una reducción drástica del opex y capex debido a la reducción en el número de Tube tráileres en la operación logística.
Además, es posible conectar varios racks para alcanzar la capacidad deseada.

## Slide 94: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Características (almacenamiento en transporte):
Capacidad hidráulica: 45.150 l
Capacidad CNG: ca. 9.882 kg
Capacidad H2: 946 kg
Presion de operación: 250/300 bar
Presion de testeo: 375/400 bar
Temperatura de operación: - 40/ 65ºC
Dimensiones(LXAXH): 13,7 x 2,4 x 2,7 m
Cantidad de cilindros: 129
Peso de tarado ( super light) :19 t
Peso de tarado ( ECO): 21t
Fig 80

## Slide 95: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Trailers de Hidrógeno comprimido
Fig 81
Fig 82
Fig 83

## Slide 96: Equipos de almacenamiento
Compatibilidad de materiales típicos usados en recipientes de hidrógeno, a alta presión y temperatura ambiente
Tema II Almacenamiento
Tabla 10
Tabla 9

## Slide 97: Equipos de almacenamiento
Desarrollo de nuevos recipientes (tipo IV)
Fabricación del liner (cuerpo interior) por técnicas de conformado de piezas plásticas (rotomolding, extrusión, soplado)
Incorporación de la fibra (fibra C, vidrio, aramida) impregnada en resina mediante Filament Winding.
Curado en condiciones controladas y acabado final.
Ensayos de homologación y validación de diseños (Prueba hidráulica, de rotura, resistencia al fuego, etc.) según norma ISO 15689 para uso en vehículos e ISO 15399 para uso estacionario.
Tema II Almacenamiento
Fig 84
Fig 85
Fig 86
Fig 87

## Slide 98: Equipos de almacenamiento
Desarrollo de nuevos recipientes (tipo IV) – Proceso de Filament Winding
Tema II Almacenamiento
Fig 88
Fig 89
Fig 90

## Slide 99: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
M.R. Swain, “Fuel Leak Simulation,” Proceedings of the 2001 DOE Hydrogen Program Review, NREL/CP-570-30535, pg 679.
Tema II Almacenamiento
Fig 91

## Slide 100: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Propiedades relevantes – Seguridad – Fragilización
Diversos factores contribuyen para elevar o disminuir la solubilización y/o difusión de hidrógeno en los aceros. Los principales son la temperatura, la presión, la composición química, la estructura cristalina, el tiempo, el estado de tensión, la presencia de gases y líquidos en el medio, así como las propiedades físicas y químicas de los materiales.
Tema II Almacenamiento
Fig 92
Fig 93
Notes: El Inconel X 750, aunque nosotros usamos 316 o 316L y son muy buenos ante la corrosión de la potasa al 35%

## Slide 101: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Ensayos sobre recipientes de hidrógeno
Tema II Almacenamiento
Fig 94
Fig 95
Fig 96

## Slide 102: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Desarrollo de nuevos recipientes (tipo IV) - Ensayo de permación de hidrógeno
Tema II Almacenamiento
Fig 97

## Slide 103: Equipos de almacenamiento
Hasta
200 bar
Para grandes diámetros (industria) se usa la unión por soldadura y sistemas de bridas
350, 700 bar y presiones superiores
(antivibración en vehículos)
Tema II Almacenamiento
Notes: Hablar de High pressure para alta presion y sus diferencias

## Slide 104: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Sistemas a bordo – Diseño típico basado en recipientes tipo IV
Tema II Almacenamiento
Fig 98

## Slide 105: Equipos de almacenamiento
Sistemas a bordo. Aplicación de recipientes tipo IV a 700 bar en vehículo de pila de combustible (Toyota Mirai)
Tema II Almacenamiento
Fig 99
Fig 100
Fig 101
Fig 102

## Slide 106: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Balance de un tanque incluye:
•Integrated in-tank valve
•Integrated pressure regulator block
Tema II Almacenamiento
Fig 103

## Slide 107: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
 Tanque de hidrógeno líquido para uso industrial
 Recipientes multicapa con camisas de vacío y materiales aislantes (tipo perlita, espumas, aerogeles, etc.).
 Válvuleria para gestión del venteo (boil-off), carga y descarga.
Tema II Almacenamiento
Fig 104
Fig 105

## Slide 108: Equipos de almacenamiento
 Tanques criogénicos para automoción
Tema II Almacenamiento
Fig 106
Fig 107
Fig 108

## Slide 109: Equipos de almacenamiento
Tanques criogénicos BMW Hydrogen 7
 Capacidad aproximada 8 kg H2
 Inyección a motor de combustión
 En parada – 17 horas hasta comienzo de evaporación (inicio venteo automático)
Tema II Almacenamiento
Fig 109
Fig 110

## Slide 110: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
 Ensayos en recipientes criogénicos para automoción
Tema II Almacenamiento
Fig 111
Fig 112
Fig 113

## Slide 111: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Tema II Almacenamiento
Diseño de recipientes de hidruros metálicos
 Gestión térmica (serpentines, camisas, etc.)  Estudios CFD distribución del calor.
 Distribución homogénea del gas ( filtro sinterizado).
 Soldaduras y sistemas de unión.
 Válvulas de seguridad.
Fig 114
Fig 116
Fig 117
Fig 115

## Slide 112: Equipos de almacenamiento
Tema II Almacenamiento
Fig 118
FUENTE: H2planet
Diseño de recipientes de hidruros metálicos
Fig 119
Fig 120

## Slide 113: Equipos de almacenamiento
ÍNDICE
Fig 126
Fig 124
Fig 125
Fig 123
Fig 121
Fig 122
Amoniaco
Amoniaco
Amoniaco
Amoniaco / GNL
Metanol
GN
Medios de transporte
Tema II Almacenamiento
Notes: Por último, os he puesto una serie de imágenes de medios de transporte de los compuestos que hemos visto en Power to X. Podemos ver tuberías de gas natura, tanques que almacenan una solución de amoniaco, vagones de tren con amoniaco también, buques quimiqueros que tranportan metanol, buques gaseros que son capaces de transportar amoniaco o Gas natural licuado o una red de tuberías de 4000 km que existe ne EEUU para transporta amoniaco por el país.
Por tanto esto muestra como el Power to X mediante la unión del H2 producido via electrolítica con N2 o CO2 permite entrar en otro tipo de infraestructuras donde los medios de transporte y almacenamiento son maduros y consolidados.

## Slide 114
ÍNDICE
La edad de piedra no se acabó por falta de pierda…
Hidrógeno: el nuevo petróleo (Thierry Lepercg)
Tema II Almacenamiento

## Slide 115: ¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!
ÍNDICE
Carlos Fúnez Guerra Unidad de Innovación Abierta carlos.funez@cnh2.es Puertollano, 9 de Septiembre de 2020
Tema 2 ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO
CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE