## Slide 1: PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO.

## Slide 2: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 3: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 4
1. HIDRÓGENO COMO
VECTOR ENERGÉTICO
Nuevo Modelo Energético
Estas fuentes alternativas podrían ser las energías renovables, que se presentan en España como una excelente opción para resolver estos problemas:
Son inagotables e infinitas
Permiten reducir la dependencia energética exterior
No producen GEI, ni otras emisiones en su uso
Se encuentran geográficamente distribuidas
Favorecen el autoconsumo
Incrementan el empleo en el sector renovable
No generan residuos de difícil tratamiento
ENERGÍAS RENOVABLES
La disminución de las reservas de petróleo, la inestabilidad del precio de los combustibles fósiles, el aumento del consumo energético y las emisiones contaminantes, hacen evidente que es necesario buscar nuevas fuentes energéticas.
FUENTE: CNH2
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 5
1. HIDRÓGENO COMO
VECTOR ENERGÉTICO
Almacenamiento de Energía
Pero las Energías Renovables también presentan problemas en su gestión y producción:
Un panel FV no produce electricidad si no hay suficiente irradiación solar
Un aerogenerador no produce electricidad si no hay suficiente viento
Necesitamos herramientas que nos permitan almacenar esta energía en períodos de gran producción, para que pueda utilizarse en épocas de escasez del recurso renovable.
¿qué hacer si la demanda no coincide con la producción?
FUENTE: ERA SOLAR 2014 181:28-35
HIDRÓGENO SE PRESENTA COMO EL COMPLEMENTO PERFECTO DE LAS EERR
CAPACIDAD ALMACENAMIENTO
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 6
1. HIDRÓGENO COMO
VECTOR ENERGÉTICO
El hidrógeno no es un recurso sino un vector energético, es decir, un portador de energía. Esto supone que se debe producir a partir de fuentes energéticas, conteniendo una cierta cantidad de energía, una vez que este ha sido producido.
El 96% del hidrógeno producido utiliza como energía primaria combustibles fósiles, siendo el reformado de gas natural la vía más comúnmente utilizada para producir hidrógeno.
SI QUEREMOS UTILIZAR EL HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO SOSTENIBLE, NO PODEMOS PRODUCIRLO MEDIANTE COMBUSTIBLES FÓSILES
Producción limpia de hidrógeno a partir de fuentes renovables
FUENTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
FUENTE: European Mechanical Science 2018 2(1):20-30
Vector Energético
HIDRÓGENO
GAS NATURAL
PETRÓLEO
CARBÓN
ELECTRÓLISIS

## Slide 7
1. HIDRÓGENO COMO
VECTOR ENERGÉTICO
Ciclo del Hidrógeno Energético
PRODUCCIÓN
TRANSFORMACIÓN
ALMACENAMIENTO
FUENTE: Energética XXI 2018 177:83-84
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 8
1. HIDRÓGENO COMO
VECTOR ENERGÉTICO
Propiedades del Hidrógeno
PARÁMETRO | VALOR
DENSIDAD DEL HIDRÓGENO GAS | 0,0899 kg/Nm3
DENSIDAD DEL HIDRÓGENO LÍQUIDO | 0,0708 kg/L
DENSIDAD ENERGÉTICA DEL HIDRÓGENO GAS | 10,8 MJ/Nm3
DENSIDAD ENERGÉTICA DEL HIDRÓGENO LÍQUIDO | 8,495 MJ/L
PUNTO DE EBULLICIÓN | 20,28 K
PUNTO DE FUSIÓN | 14,02 K
PODER CALORÍFICO INFERIOR PCI HIDRÓGENO | 119,972 MJ/kg
PODER CALORÍFICO SUPERIOR PCS HIDRÓGENO | 141,890 MJ/kg
LÍMITES DE EXPLOSIÓN | 4 - 75 % de H2 en el aire
LÍMITES DE DETONACIÓN | 18,3 – 59,0% de H2 en el aire
TEMPERATURAS DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA | 858 K
CAPACIDAD CALORÍFICA ESPECÍFICA | Cp = 14,33 J/(Kg K)
 | Cv = 10,12 J/(Kg K)
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN | 0,61 cm2/s
FUENTE: AeH2
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 9: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 10
2. MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN DE H2
Tecnologías de Producción
FUENTE: CNH2
PRINCIPALES PROCESOS

## Slide 11
Procesos de Conversión Química
Se aplican principalmente a combustibles fósiles (carbón e hidrocarburos), aunque también a biomasa. En todos los procesos se produce CO2, siendo posible secuestrarlo. Métodos:
REFORMADO, GASIFICACIÓN, PIRÓLISIS
FUENTE: Handbook of Climate Change Mitigation 2012 (Springer)
  Reformado: Son los más habituales para producir hidrógeno. De todos los procesos existentes, el más utilizado es el reformado con vapor de agua a partir de gas natural (SMR):
  CH4 + 2 H2O → 4 H2 + CO2 900°C, 25 bar
  Gasificación: Se trata de una combustión incompleta (con defecto de O2), en la que se obtiene principalmente CO e H2 a una temperatura que oscila entre los 700 y 1.600 °C
  Pirólisis: Consiste en la descomposición de un combustible sólido (carbón o biomasa) mediante la acción directa de calor, para obtener un gas de síntesis (CO y H2)
(Pressure swing adsorption)
2. MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN DE H2

## Slide 12
Procesos Termoquímicos
2. MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN DE H2
Se basan en la extracción del H2 de la molécula que lo alberga (hidrocarburo, agua) mediante la aplicación de calor procedente de una fuente externa (nuclear, solar concentrada).
En el caso de la termólisis directa del agua se necesitan temperaturas superiores a 2.500°C. La solución pasa por el uso de una serie de ciclos termoquímicos que permiten reducir la temperatura por debajo de los 1.000 °C, a través de una serie de reacciones intermedias.
TERMÓLISIS, CICLOS TERMOQUÍMICOS
Procesos Biológicos
FERMENTACIÓN, ELECTRÓLISIS MICROBIANA
  Electrólisis microbiana: Se basa en la electrohidrogénesis para la conversión directa de material biodegradable en H2, gracias a la acción de una serie de bacterias (biocatalizadores del proceso) y a la aplicación de un pequeño voltaje.
  Fermentación oscura: La producción de hidrógeno se consigue a partir de materia orgánica rica en carbohidratos, a través de bacterias anaerobias.

## Slide 13
2. MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN DE H2
Funcionan con sistemas modulares que permiten su fácil escalado de bajas a altas potencias, pudiendo ser utilizado tanto para producción centralizada como descentralizada.
El hidrógeno producido es de alta pureza.
Tecnología disponible en el mercado con costes aceptables y eficiencias mayores que el resto de tecnologías en desarrollo.
Procesos Electrolíticos
ELECTRÓLISIS DEL AGUA
Proceso en el cual, a partir de agua y electricidad se obtiene H2 y O2. Su importancia frente al resto de tecnologías de producción de hidrógeno no basada en fósiles, se debe a:
Utiliza la electricidad como fuente primaria para la ruptura de la molécula de agua, disponiendo de una gran versatilidad para ser integrada con las distintas formas de producción renovable, así como la posibilidad de operar en régimen variable.
FUENTE: CNH2
ALCALINA
ÁCIDA (PEM)
ÓXIDO SÓLIDO

## Slide 14
2. MÉTODOS DE
PRODUCCIÓN DE H2
Tipos y Clasificación
ETIQUETA SEGÚN LAS EMISIONES EN SU ORIGEN
HIDRÓGENO NEGRO
HIDRÓGENO GRIS
HIDRÓGENO AZUL
HIDRÓGENO VERDE
Es el generado a partir de electricidad renovable, utilizando como materia prima el agua, mediante un proceso de electrólisis.
Es el producido a partir de gas natural u otros hidrocarburos ligeros (CH4) o GLP, mediante procesos de reformado (SMR).
Obtenido de forma similar al hidrógeno gris, pero al que se le aplican técnicas de captura, uso y almacenamiento de carbono.
Es el producido a partir de carbón mediante un proceso de gasificación (gas de síntesis) o a través de hidrocarburos pesados.
Aquellos que utilizan como materia prima el biogás, la energía nuclear o directamente la electricidad de la red eléctrica (sin certificado de origen renovable), no están aún incluidos en la clasificación anterior por ser difícil cuantificar su impacto ambiental real.
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 15: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 16
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
Conceptos Básicos
H2
H2O ½ O2
De las distintas vías para producir hidrógeno a través de las energías renovables, la electrólisis del agua constituye uno de los procesos más importantes y más utilizados.
LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA CONSISTE EN APLICAR UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL QUE SUMINISTRE LA ENERGÍA NECESARIA PARA QUE OCURRA LA SEPARACIÓN DEL AGUA EN HIDRÓGENO Y OXÍGENO
FUENTE: IHT, Hydrogenics, CNH2
  Existen en el mercado electrolizadores de un amplio rango de potencias (>5 MW en alcalino)
  La tecnología de electrólisis a baja temperatura, es el principal proceso electrolítico (consumo energético en torno a 4.6-5.2 kWh/Nm3)
  Se han desarrollado instalaciones con una gran capacidad de producción (en zonas remotas, con grandes excedentes energéticos). Por ejemplo: Noruega, 1929: 27.900 Nm3/h; Egipto, 1960: 40.000 Nm3/h
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 17
Termodinámica
∆H = ∆G + T · ∆S
PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA APLICADO A LA ELECTRÓLISIS DEL AGUA
VOLTAJE REVERSIBLE: tensión mínima para dividir el agua en H2 y O2
(a 25°C y 1 atm es 1.23V)
GLOBAL
ELÉCTRICA
VOLTAJE TERMONEUTRO: tensión a aplicar cuando la única energía suministrada es eléctrica, sin generación ni absorción de calor (a 25°C y 1 atm es 1.48V)
TÉRMICA
CALOR
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
FUENTE: CNH2 (Sustainable Fuel Technologies Handbook. ELSEVIER 2020)
z: electrones transferidos en la electrólisis (2e—); F: constante de Faraday (96500 C/mol)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 18
Caracterización Proceso Electrólisis
CURVA DE POLARIZACIÓN
La relación entre voltaje y corriente, proporciona la curva característica I-V o curva de polarización, la cual nos permite analizar el comportamiento de una celda electrolítica, ya que a través de ella podemos comprender la cinética de la reacción de la electrólisis del agua y determinar los diferentes puntos de operación. Además la curva I-V pone de manifiesto el efecto de las irreversibilidades del proceso.
FUENTE: ERA SOLAR 2014 181:28-35
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 19
Caracterización Proceso Electrólisis
EFICIENCIAS
La eficiencia de Faraday expresa la relación que existe entre el caudal real de hidrógeno producido y el valor teórico.
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
La eficiencia de voltaje cuantifica la relación que existe entre el voltaje termoneutro y el realmente aplicado en la electrólisis.
z: número de electrones transferidos en la electrólisis del agua (2e—); F: constante de Faraday (96500 C/mol); M: peso molecular de la sustancia producida en la electrólisis (g/mol)
FUENTE: CNH2 (Sustainable Fuel Technologies Handbook. ELSEVIER 2020)
E1
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
LEY DE FARADAY

## Slide 20
Caracterización Proceso Electrólisis
RENDIMIENTO GLOBAL Y CONSUMO ENERGÉTICO
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
FUENTE: Renewable and Sustainable Energy Reviews 2018, 82: 2440-2454
5 kWh/Nm3
6 kWh/Nm3

## Slide 21
COMPARATIVA TIPOS DE ELECTRÓLISIS
ALCALINA
ÁCIDA (PEM)
ÓXIDO SÓLIDO
Iones OH- son los encargados del transporte iónico. El electrolito es una disolución de KOH o NaOH. Las cámaras anódica/catódica se encuentran separadas por un diafragma que impide la mezcla de gases.
Se usa un polímero de tipo ácido, denominado PEM (membrana de intercambio de protones), como electrolito para transportar los iones H+ y al mismo tiempo para separar los gases entre las cámaras.
El consumo de electricidad se reduce, pero se precisa disponer de una fuente térmica de elevada temperatura. Se pueden operar con tem-peraturas de hasta 1000°C con electrolizadores de óxido sólido
aprox. 4.6-5.2 kWhe/Nm3 H2
aprox. 4.5-4.8 kWhe/Nm3 H2
aprox. 3.2-3.5 kWhe/Nm3 H2
η ≈ 60-70%
η ≈ 70-80%
η ≈ 85-95%
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
Tipos de Electrólisis
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 22
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
FUENTE: International Journal of Hydrogen Energy, 2020 (DOI: 10.1016/j.ijhydene.2020.03.109)
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
COMPARATIVA TIPOS DE ELECTRÓLISIS
Tipos de Electrólisis
(1.23V)
(0.85V)
5.39 kWh/Nm3
4.49 kWh/Nm3
3.59 kWh/Nm3

## Slide 23
3. FUNDAMENTOS DE
LA ELECTRÓLISIS
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
 | ALKALINE ELECTROLYSIS | PEM ELECTROLYSIS | SOLID OXIDE ELECTROLYSIS
Semi-reactions | Anode: 2OH-  ½ O2 + H2O + 2e- Cathode: 2H2O + 2e-  H2 + 2OH- | Anode: 2H2O  O2 + 4H+ + 4e- Cathode: 2H+ + 2e-  H2 | Anode: 2O2-  O2 + 4e- Cathode: H2O + 2e-  O2- + H2
Electrodes and catalysts | Anode: Ni, Fe, metal oxides Cathode: Ni/Ni-Co, metal oxides | Anode: Ti + Ti/RuO2, IrO2 Cathode: Graphite, Ti + Pt | Anode: Ceramic (Mn,La,Cr), Ni Cathode: Zr + Ni / CeOx
Separator | Diaphragm (NiO, PAM, Zirfon®) | Membrane (PEM) | Membrane (ceramic)
Electrolyte | KOH (about 32 wt%), NaOH (about 18 wt%) | Solid polymer electrolyte (PFSA, usually Nafion®) | Y2O3-ZrO2, Sc2O3-ZrO2, MgO-ZrO2, CaO-ZrO2
Ion transport | OH- | H+ | O2-
Temperature (°C) | 60 - 85 | 50 - 80 | 800 - 1000
Pressure (bar) | < 30 | < 35 | 1 – 5
Current density (mA/cm2) | 200 - 600 | ≤ 2000 | ≤ 2000
Energy consumption (kWh/Nm3 H2) | 4.3 – 5.0 | 4.2 – 4.7 | 3.2 – 3.7
Costs (€/kW) | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | Prototypes
Global efficiency | 60 – 70 % | 70 – 80 % | 85 – 95 %
Lifetime (h) | > 95000 | 50000 – 75000 | In research
Advantages | Technology well tested and commercially developed. Technology of greater durability and lower cost | Solid electrolyte. High pressure of the gases produced. Operation at high current densities | Solid electrolyte. Low electricity consumption. Lower demand on water quality
Disadvantages | Corrosive liquid electrolyte. Low pressure of the generated gases. It requires a purification stage for the hydrogen produced | High costs of catalysts and membranes. Great requirement in inlet water | Limited lifetime due to thermal cycles. Limitations on applications due to operating temperatures
A1

## Slide 24: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 25
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA
Funcionamiento y Diseño
Una celda de electrólisis alcalina se compone de dos electrodos inmersos en un electrolito líquido (disolución alcalina acuosa) y un diafragma poroso que actúa como separador entre la cámara catódica y anódica, que permite el transporte iónico (OH-), pero es impermeable a los gases:
ELECTRODOS
DIAFRAGMA (medio poroso)
Zirfon® es el separador más usado. Se basa en una red de polisulfona y ZrO2
No requieren metales preciosos. Cátodo: acero ó Ni + Ru/Mo; Ánodo: Ni
ELECTROLITO (acuoso)
Soluciones de KOH (30-35%), NaOH (15-20%). Aporta iones OH-

## Slide 26
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA
Sistemas de Electrólisis
CELDAS
STACK
SISTEMAS
FUENTE: Stack de electrólisis VOLTIANA
escalado desde celdas de electrólisis hasta sistema
Constituye la unidad básica de cualquier electrolizador, donde tienen lugar las reacciones de evolución de hidrógeno y oxígeno
Consiste en el agrupamiento de diferentes celdas, habitualmente en serie, lo que permite aumentar la cantidad de H2 producido. Es el corazón de un sistema de electrólisis
Para el adecuado funcionamiento de un stack se necesitan una serie de equipos y sistemas auxiliares. Es lo que constituye el balance de planta (BoP)

## Slide 27
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA
Principales Características
Condiciones de operación: temperatura 60-85°C; presión < 30 bar; eficiencia 60-70%; densidad corriente < 0.6 A/cm2; costes ≈ 1000 €/kW; consumo energético 4.3-5.0 kWh/Nm3
Tecnología madura, utilizada a escala industrial, existiendo equipos a nivel comercial con altas capacidades de producción de hidrógeno (rango MW).
Sistemas con bajos costes específicos, que no requieren el uso de metales nobles.
La pureza del hidrógeno producido está por encima del 99.5-99.9%. Para mayores purezas se requiere el uso de etapas de purificación posteriores (>99.999%).
La producción de hidrógeno está limitada a un rango de operación del 15-100% del funcionamiento nominal, debido a que los gases generados en ánodo y cátodo pueden sufrir difusión a través del diafragma (mezclas explosivas).
Sistemas de durabilidad probada (equipos comerciales con >95.000h de operación), con ratios de degradación muy bajos (1-3 µV/h).
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 28
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA
Desarrollo y Retos Futuros
Desarrollo de materiales avanzados para mejorar la actividad catalítica de los electrodos.
Optimización del diseño y espacio entre electrodos para reducir sobrepotenciales y aumentar la densidad de corriente.
Desarrollo de membranas de intercambio aniónico (AEM), como separadores en celdas de electrólisis, eliminando de este modo el uso de un electrolito líquido y reduciendo la difusión de gases entre cátodo y ánodo.
FUENTE: FCH JU Funded Studies 2014
LABORATORIO DE ELECTRÓLISIS ALCALINA (CNH2)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 29
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 30
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 31
ELECTROLIZADOR ALCALINO.
SOLUCION CONTAINER Y NAVE INDUSTRIAL.
POTENCIAS DE 1 HASTA 400 MW.
COSTE: 0,8-0,9 MILLONES €/MW. 1 MW – 400 kg/día.
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 32
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 33
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 34
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 35
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 36
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 37
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 38
4. ELECTRÓLISIS
ALCALINA

## Slide 39: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 40
5. ELECTRÓLISIS PEM
La electrólisis PEM consiste en usar un electrolito polimérico sólido, que funciona como separador de gases y como membrana, permitiendo la migración de los protones (H+) a través de la misma.
Funcionamiento y Diseño
PLACAS BIPOLARES
Se encargan de hacer llegar el agua a los puntos de reacción y extraer el gas generado en la celda
MEMBRANA
Elemento central de la celda. Se encuentra ensamblada junto con los electrodos para conformar la MEA. Las membranas de Nafion® son las más utilizadas
ELECTRODO (capa catalítica)
Se requieren metales preciosos como catalizador. Cátodo: Ti + Pt; Ánodo: Ti + Ir, Ru

## Slide 41
5. ELECTRÓLISIS PEM
Condiciones de operación: temperatura 40-80°C; presión ≈ 30 bar; eficiencia 70-80%; densidad corriente ≤ 2 A/cm2; costes 1500-2000 €/kW; consumo energético ≈ 4.5 kWh/Nm3
Utilizan una membrana de intercambio protónico (PEM), lo que evita utilizar un electrolito corrosivo como ocurre en electrólisis alcalina.
Permite trabajar a altas densidades de corriente.
Presenta dinámicas más rápidas que los electrolizadores alcalinos, por lo que pueden ser integrados más fácilmente con energías altamente fluctuantes, como las renovables.
El hidrógeno producido es de alta pureza y puede ser producido a alta presión en el propio electrolizador.
Se trata de una tecnología disponible en el mercado con eficiencias mayores que el resto de tecnologías en desarrollo.
Principales Características
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 42
5. ELECTRÓLISIS PEM
Presenta altos costes de inversión, por el uso de metales preciosos y de materiales capaces de resistir el medio ácido que se produce en una celda de electrólisis PEM.
Reducción de los procesos de degradación que se producen, principalmente en la capa catalítica y en la membrana. Ratios de degradación actuales de hasta 8 µV/h.
Aumento de la durabilidad de los equipos comerciales (actualmente en torno a las 60.000 h de operación).
Desarrollo y Retos Futuros
FUENTE: FCH JU Funded Studies 2014
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y ESCALADO DE TECNOLOGÍA PEM (CNH2)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 43
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 44
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 45
ELECTROLIZADOR POLIMERICO.
SOLUCION CONTAINER Y NAVE INDUSTRIAL.
POTENCIAS DE 1 HASTA 400 MW.
COSTE: 1,2 – 1,4 MILLONES €/MW. 1 MW – 400 kg/día.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 46
Source: NEL HYDROGEN.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 47
Source: NEL HYDROGEN.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 48
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 49
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 50
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 51
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 52
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 53
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 54
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 55
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 56
Source: ITM.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 57
Source: SIEMENS.
5. ELECTRÓLISIS PEM

## Slide 58: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 59
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA
Funcionamiento y Diseño
Una celda SOEC es similar una pila de combustible de óxido sólido (SOFC) que funciona en sentido inverso. El cátodo es alimentado con vapor de agua, que se reduce en H2 y O2–. Los iones O2– migran al ánodo a través de un electrolito aniónico, para producir O2:
ELECTROLITO SÓLIDO (membrana cerámica)
ELECTRODOS
INTERCONECTORES
Óxido de circonio estabilizado con óxido de itrio (YSZ)
Unen diferentes celdas. Sirven para conducir la corriente eléctrica y asegurar la distribución de gas
Materiales cerámicos porosos. Cátodo: Ni/YSZ; Ánodo: óxidos mixtos con estructura tipo perovskita
FUENTE: Hydrogem production by electrolysis, Wiley-VCH 2015

## Slide 60
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA
Principales Características
Funcionan a altas temperaturas (600-1.000°C), lo que aumenta la eficiencia eléctrica del electrolizador.
Emplea un electrolito sólido (como en la tecnología PEM) y al trabajar con vapor de agua se limitan los problemas asociados con la distribución líquido/gas.
Se precisa disponer de vapor de agua y una fuente térmica de alta temperatura (nuclear, geotermia, concentración solar), lo que puede limitar las aplicaciones de esta tecnología.
Se requiere el uso de componentes resistentes a las altas temperaturas que se producen en estos procesos, por lo que los materiales suelen ser cerámicos.
La eficiencia general en SOEC puede ser mejorada mediante procesos de co-electrólisis.
Gran potencial para utilizar dispositivos reversibles que puedan funcionar como pila de combustible (SOFC) y/o electrolizador (SOEC).

## Slide 61
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA
Es la tecnología de electrólisis menos desarrollada.
El uso de altas temperaturas requiere materiales más costosos y métodos de fabricación más complejos.
Los diferentes componentes de una celda SOEC pueden presentar diferentes coeficientes de dilatación térmica, por lo que los ciclos de apagado/encendido pueden ser perjudiciales para el contacto interfacial entre los electrodos y el electrolito.
Para aumentar las propiedades de conducción, los diferentes componentes deben ser muy delgados, lo que los hace muy frágiles, dificultando así el ensamblaje.
Desarrollo y Retos Futuros
FUENTE: Electrochemical energy storage for renewable sources and grid balancing, ELSEVIER 2014
LABORATORIO DE ÓXIDO SÓLIDO (CNH2)

## Slide 62
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA

## Slide 63
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA

## Slide 64
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA

## Slide 65
6. ELECTRÓLISIS DE
ALTA TEMPERATURA

## Slide 66: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 67
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Ensamblado de celdas
STACK DE ELECTRÓLISIS
Una única celda de electrólisis produce muy poca cantidad de hidrógeno, por lo que suelen agruparse diferentes celdas para constituir un “stack” o apilamiento. En función de cómo estén conectadas eléctricamente estas celdas, existen dos posibles configuraciones:
CONFIGURACIÓN MONOPOLAR
CONFIGURACIÓN BIPOLAR
FUENTE: CNH2 (Sustainable Fuel Technologies Handbook. ELSEVIER 2020)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 68
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Escalado Tecnología Electrólisis
CELDAS
STACK
SISTEMAS
FUENTE: Stack de electrólisis VOLTIANA
escalado desde celdas de electrólisis hasta sistema
Constituye la unidad básica de cualquier electrolizador, donde tienen lugar las reacciones de evolución de hidrógeno y oxígeno
Consiste en el agrupamiento de diferentes celdas, habitualmente en serie, lo que permite aumentar la cantidad de H2 producido. Es el corazón de un sistema de electrólisis
Para el adecuado funcionamiento de un stack se necesitan una serie de equipos y sistemas auxiliares. Es lo que constituye el balance de planta (BoP)
FUENTE: CNH2
FUENTE: CNH2
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 69
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Balance de planta (BoP)
SISTEMAS AUXILIARES (ALCALINA Y PEM)
FUENTE: CNH2 (Sustainable Fuel Technologies Handbook. ELSEVIER 2020)
1
2
2
3
4
5
5
6
7
8
8
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 70
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Balance de planta (BoP)
1
2
Componente donde se produce la electrólisis. Las burbujas de O2 e H2 que se generan son arrastradas a la parte superior del stack desde donde fluyen hasta los separadores.
STACK DE ELECTRÓLISIS
SUBSISTEMA SEPARACIÓN GAS-LÍQUIDO
Las mezclas bifásicas que se producen en el stack son llevadas a los depósitos-separadores, donde se dividen en dos corrientes: por cabeza el gas (H2 u O2, según el depósito) y por fondo el agua o el electrolito, que se recircula de nuevo al stack.
SISTEMAS AUXILIARES (ALCALINA Y PEM)
3
Como el agua se va consumiendo en el stack durante la electrólisis es necesario reponer agua desionizada con una pureza y conductividad determinada (~ 0.9 L agua/Nm3 H2).
SUBSISTEMA DE AGUA DESIONIZADA
FUENTE: CNH2
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 71
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Balance de planta (BoP)
SISTEMAS AUXILIARES (ALCALINA Y PEM)
5
La manera en la que se crea presión en un electrolizador consiste en retener en el sistema, el O2 e H2 que se van produciendo, de manera que a medida que se va acumulando el gas, aumenta también la presión hasta la consigna de las válvulas reguladoras de presión:
SUBSISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN
En el caso de electrolizadores alcalinos esta gestión es crítica debido a que las celdas utilizan diafragmas porosos, produciéndose una difusión de H2/O2 a través de estos diafragmas. Para minimizar esa difusión, la diferencia de presión entre los depósitos-separadores debe ser mínima.
En el caso de electrolizadores PEM este efecto se minimiza debido a la utilización de una membrana “impermeable a los gases”, lo que permite trabajar a diferentes presiones en ánodo y cátodo.
4
Una parte importante de la energía eléctrica suministrada al stack se transforma en calor, siendo necesario un sistema de refrigeración para mantener la temperatura. Este control se hace a través del enfriamiento del agua o del electrolito que es recirculado a las celdas.
SUBSISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 72
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Balance de planta (BoP)
SISTEMAS AUXILIARES (ALCALINA Y PEM)
6
En el caso de necesitar un H2 de mayor pureza, es necesario instalar un reactor de-oxo para eliminar las impurezas de O2 que son arrastradas. Estos sistemas se basan en un catalizador (Pd), donde el O2 residual reacciona con H2 produciendo vapor de agua.
SUBSISTEMA DE PURIFICACIÓN
7
Las corrientes gaseosas que abandonan los depósitos-separadores, pasan por un sistema de acondicionamiento formado por trampas de condensados, filtros de coalescencia, sistemas de enfriamiento y filtros desecantes que permiten eliminar al máximo posible el líquido que es arrastrado por las corrientes gaseosas y obtener así el hidrógeno lo más seco posible.
SUBSISTEMA DE SECADO
8
Una parte del H2 y del O2 es enviado a unos analizadores, de manera que siempre se conozca la proporción de oxígeno e hidrógeno que hay en las canalizaciones por razones de seguridad, así como para cuantificar la pureza de las corrientes gaseosas producidas.
SUBSISTEMA DE ANÁLISIS DE GASES
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 73
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Balance de planta (BoP)
SISTEMAS AUXILIARES (ALCALINA Y PEM)
La energía eléctrica que llega al stack debe ser DC, por lo que es necesario incorporar al sistema la electrónica de potencia adecuada para su integración con las fuentes disponibles.
SUBSISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Permite adquirir toda la información proveniente de sensores y transductores, y realizar las acciones necesarias para permitir el funcionamiento adecuado y seguro del sistema.
SUBSISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL
LA CONFIGURACIÓN FINAL DE CADA UNO DE ESTOS SUBSISTEMAS DEPENDERÁ DEL SISTEMA DE ELECTRÓLISIS EN CUESTIÓN, DEPENDIENDO DE LA TECNOLOGÍA CONSIDERADA, LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO Y LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO. ADEMÁS, LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS DE ELECTRÓLISIS PRESENTAN LA VENTAJA DE SER MODULARES, POR LO QUE LOS TAMAÑOS DE LOS SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS PUEDEN IR DESDE UNOS POCOS VATIOS HASTA UNA ESCALA DE MW, MEDIANTE EL APILAMIENTO DE VARIOS SISTEMAS O STACKS, LO QUE HACE QUE SEA UNA TECNOLOGÍA MUY FLEXIBLE EN CUANTO A LA APLICACIÓN FINAL.
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 74
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Electrolizadores Comerciales
FABRICANTES Y EQUIPOS EN EL MERCADO
Debido al diferente estado de desarrollo de la tecnología, el número de fabricantes es muy diferente para electrolizadores alcalinos, PEM o de óxido sólido.
FUENTE: CNH2 – Electrolizador alcalino 100kW
(proyecto DESPHEGA)
FUENTE: CNH2 – Electrolizador alcalino 60kW CLANTECH
(suministro hidrogenera)
FUENTE: CNH2 – Electrolizador alcalino 5kW NITIDOR
(proyecto SINTER)
FUENTE: CNH2 – Banco de ensayos electrólisis alcalina 15kW
(Laboratorio Electrólisis Alcalina)
FUENTE: CNH2 – Electrolizador PEM 1kW HydrogenWorks
(proyecto SINTER)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
Define los requisitos de construcción, funcionamiento y seguridad de los equipos de generación de hidrógeno mediante la electrólisis del agua. Está destinada para usarse con un propósito de certificación.
ISO 22734:2019 - HYDROGEN GENERATORS USING WATER ELECTROLYSIS

## Slide 75
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
NOTES: (i) Calculated for 5 kW for 1 Nm3/h H2; (ii) Nominal production ranges for the different product offered; (iii) Specific energy consumption defined by the manufacturer (5 kWh/Nm3 when not available); (iv) Maximum pressure without external compression system; (v) Some manufacturers supply electrolysis systems consisting of several stacks (modular design); (vi) Alkaline electrolysis membrane (AEM)
A2
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 76
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
FUENTE: Nel Hydrogen (electrólisis alcalina)
FUENTE: AREVA H2GEn (electrólisis PEM)
FUENTE: SIEMENS (electrólisis PEM)
FUENTE: Hydrogenics (electrólisis alcalina)
FUENTE: McPhy (electrólisis alcalina)
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 77
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Electrolizadores Comerciales
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES EN ESPAÑA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO - www.aeh2.org
PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA DEL HIDRÓGENO Y DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE - www.ptehpc.org
LISTADO DE EMPRESAS Y ENTIDADES RELACIONADAS CON EL SECTOR DEL HIDRÓGENO EN ESPAÑA
H2B2 es una empresa que promueve, desarrolla, diseña, integra, construye, opera y mantiene sistemas de producción de hidrógeno basados en electrólisis PEM.
CLAN TECNOLOGICA es una empresa dedicada al desarrollo e integración de soluciones en generación de gases mediante tecnología PEM para pequeñas aplicaciones y mediante electrólisis alcalina en sistemas industriales.
HIDRÓGENA es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de generación de hidrógeno por electrólisis PEM.
ARIEMA realiza trabajos de ingeniería e instalación “llave en mano”, junto a la puesta en marcha, operación y mantenimiento de equipos alcalinos y PEM.
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 78
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
INDICADORES DE INTERÉS
Electrolizadores Comerciales
ENERGY CONSUMPTION
COLD START-UP TIME
DEGRADATION
PLANT FOOTPRINT
FLEXIBILITY
STACK LIFETIME
A3
Cantidad de energía requerida para producir una cierta cantidad de hidrógeno. Rangos habituales: 4.5 – 5.0 kWh/Nm3 (aprox. 50-55 kWh/kg).
ALCALINA ≈ PEM
Tiempo de encendido del equipo hasta su capacidad de producción nominal. Rangos habituales: alcalino (minutos), PEM (segundos).
ALCALINA > PEM
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado
Aumento de la energía requerida para mantener la producción de hidrógeno por degradación del sistema de electrólisis. Rangos habituales: 4-2 %/año
ALCALINA < PEM
Capacidad de funcionar del equipo a carga parcial, respecto al rango de operación del sistema. Rangos habituales: PEM (0-120%), alcalina (10-100%).
ALCALINA < PEM
Espacio ocupado por el sistema de electrólisis respecto a su potencia. Rangos habituales: 10-25 kW/m2 (doble espacio en alcalino respecto a PEM).
ALCALINA > PEM
Tiempo necesario antes de reemplazar el stack de electrólisis por uno nuevo. Rangos habituales: alcalino (90.000 h), PEM (60.000 h).
ALCALINA > PEM

## Slide 79
Costes Sistemas Electrólisis
FUENTE: E4tech (FC&HJU)
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
PREVISIONES CAPEX Y OPEX
De acuerdo a los escenarios disponibles, pueden establecerse diferentes costes de inversión (CAPEX) para cada una de las tecnologías de electrólisis, aunque es necesario tener en cuenta que estos datos son más fiables cuanto mayor es el grado de desarrollo e implantación de la tecnología. Así, el coste de los sistemas de electrólisis alcalina y PEM están abalados por suministradores y fabricantes que tienen cientos de kW instalados. Sin embargo, en los sistemas SOEC existe una elevada incertidumbre sobre sus costes, dado su carácter pre-industrial.
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 80
Costes Sistemas Electrólisis
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
Actualmente se encuentra en el rango de 2500-5000 €/kW cuando la potencia está por debajo de los 100 kW, mientras que a nivel de MW el coste llega hasta 800-1500 €/kW.
La tecnología alcalina podría alcanzar un coste alrededor de los 580 €/kW para 2030.
Los costes operativos (OPEX) suelen estar en torno al 2-3 % del CAPEX (según potencia).
SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS ALCALINA
SISTEMAS DE ELECTRÓLISIS PEM
La tecnología de electrólisis PEM presenta un CAPEX entre 1500-2000 €/kW para potencias por encima de los 500 kW.
Grandes capacidades de reducción de costes pudiendo llegar hasta los 760 €/kW en 2030.
Los costes operativos se encuentran alrededor del 3-5 % del CAPEX por año.
PREVISIONES CAPEX Y OPEX
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 81
CAPEX
Costes Sistemas Electrólisis
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
DESGLOSE COSTES PRODUCCIÓN
FUENTE: Strategic Research and Innovation Agenda (Julio 2020). Hydrogen Europe 2020
Costes actuales de producción de H2 mediante electrólisis: 6-10 €/kg.
Costes actuales de producción de H2 mediante SMR: 2-3 €/kg.
Previsiones para 2030: < 3 €/kg (con una capacidad de electrólisis > 40 GW).
NOTES: CAPEX – 1.200 €/kW; OPEX – 2% of CAPEX; electricity consumption – 58 kWh/kg H2, renewable electricity price of 60 €/MWh; capacity factor of 2.000 h/year.
FUENTE: Int Journal of Hydrogen Energy 2015, 40(5):2084-2090
O&M
PRODUCCIÓN
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 82
Integración con EERR
7. SISTEMAS DE
ELECTRÓLISIS
USOS Y CONSUMO DE HIDRÓGENO VERDE
FUENTE: Hydrogen from renewable power: technology outlook for the energy transition. IRENA 2018
Tema 1
Producción de Hidrógeno. Equipos en el mercado

## Slide 83: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 84
8. COSTES DE PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO

## Slide 85
8. COSTES DE PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO

## Slide 86
8. COSTES DE PRODUCCIÓN
DE HIDRÓGENO

## Slide 87: ÍNDICE
1. HIDRÓGENO COMO VECTOR ENERGÉTICO
2. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
3. FUNDAMENTOS DE LA ELECTRÓLISIS
4. ELECTRÓLISIS ALCALINA
5. ELECTRÓLISIS PEM
6. ELECTRÓLISIS DE ALTA TEMPERATURA
7. SISTEMAS COMERCIALES ELECTROLISIS
8. COSTES DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO
9. NORMATIVA AMBIENTAL

## Slide 88
La actividad se encuentra incluida en el anexo I, grupo 5, epígrafe 2º.i. industria química, producción de productos químicos inorgánicos, de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental, y en el anexo I, epígrafe a.2º industria química, producción de productos químicos inorgánicos básicos, de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla – La Mancha. Deberán aportar estudio de impacto ambiental para la tramitación de Evaluación de impacto ambiental ordinaria ante el órgano sustantivo correspondiente.
2.º Productos químicos inorgánicos:
i) Gases y, en particular, el amoniaco, el cloro o el cloruro de hidrógeno, el flúor o fluoruro de hidrógeno, los óxidos de carbono, los compuestos de azufre, los óxidos del nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de azufre, el dicloruro de carbonilo.
9. NORMATIVA
AMBIENTAL

## Slide 89
Se informa asimismo que la planta está incluida en el anexo I, epígrafe 4.2.a, instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos inorgánicos, del Real Decreto Legislativo 1/2016, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, la instalación requerirá de autorización ambiental integrada, la documentación correspondiente deberá ser entregada en esta Administración.
9. NORMATIVA
AMBIENTAL

## Slide 90
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCION.