## Slide 1: Pilas de combustible

## Slide 2: índice
Generalidades.
Pilas AFC (Alkaline Fuel Cells).
Pilas PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell).
Pilas PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell).
Pilas MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell).
Pilas SOFC (Solid Oxide Fuel Cell).
Mercado pilas de combustible.

## Slide 3: Generalidades
Fuente: AEH2.

## Slide 4: Generalidades
Fuente: AEH2.

## Slide 5: Generalidades

## Slide 6: Pilas AFC (AFC Energy)
Electrolito: una solución de hidróxido de potasio en agua.
Catalizador: se puede usar una gran variedad de metales no preciosos.
Temperatura de operación: entre 90-100⁰C
Eficiencia eléctrica: 60%
El combustible y el comburente que se utilizan en las AFC tienen que ser hidrógeno y oxígeno puros (o aire sin CO2). El CO2 (o el CO) reacciona con el KOH y se forma carbonato potásico, lo que reduce enormemente la eficiencia de la pila de combustible.
Concentraciones pequeñas de CO o CO2 (10 a 100 ppm) produce el "envenenamiento" de la pila. Por este motivo, se utilizan principalmente en el sector aeroespacial y ambientes submarinos. La concentración del electrolito está en torno al 35-50% para temperaturas de operación inferiores a 100°C.
Estas pilas ofrecen un rendimiento elevado. Es una de las razones por las que se utilizan en la exploración espacial, ya que hay que poner en órbita el combustible y la masa a elevar tiene que ser óptima. La NASA ha utilizado desde 1960 las AFC alimentadas con hidrógeno en las misiones espaciales, para proporcionar electricidad y agua potable.​

## Slide 7: Pilas AFC (AFC Energy)

## Slide 8: Pilas AFC (AFC Energy)

## Slide 9: Pilas PAFC (Doosan, UPC Power, Fuji Electric)
Electrolito: Ácido fosfórico líquido.
Catalizador: Platino sobre base de carbono
Temperatura de operación: entre 180-205⁰C
Eficiencia eléctrica: 50-80%
Las PAFC pueden utilizar hidrocarburos o biogás como combustible. Las reacciones en el cátodo y en el ánodo son parecidas a las PEM, pero la temperatura de operación es más alta y también toleran mejor las impurezas que pueda tener el combustible.
Las PAFC se utilizan con frecuencia en cogeneración. Hoy en día, la comercialización de las PAFC está muy extendida. Se utilizan con frecuencia para proveer de electricidad a edificios con alta demanda energética, tanto públicos como privados.
En 1991, UTC puso en el mercado la primera planta de generación de potencia basada en PAFC. El sistema de potencia PureCell, suministra 400 kW de potencia y unos 1.700 J de energía cada hora. El tiempo acumulado de operación supera los 6 millones de horas.

## Slide 10: Pilas PAFC (Doosan, UPC Power, Fuji Electric)

## Slide 11: Pilas PAFC (Doosan, UPC Power, Fuji Electric)

## Slide 12: Pilas PEM
Electrolito: membrana de polímero sólido
Catalizador: platino.
Temperatura de operación: alrededor de los 80-95ºC
Eficiencia eléctrica: 50-60%.
Las PEM operan a temperaturas relativamente bajas, tienen una alta densidad de potencia y, además, pueden variar rápidamente su potencia de salida para adaptarse a la demanda energética. Potencias que varían entre unos pocos vatios hasta varios MW.
En las PEM, el electrolito es una membrana de polímero sólido que contiene ácidos sulfónicos perfluorados, y debe mantenerse completamente hidratada durante la operación para favorecer la conducción de los protones. Este requerimiento limita la temperatura de operación por debajo de 100 ºC y es fundamental para obtener una buena eficiencia.
Los principales retos son disminuir el coste y aumentar la eficiencia (lo que se traduce en reducir el espesor de la capa catalítica de platino y optimizar la dispersión del catalizador); mejorar las prestaciones de la membrana polimérica (aumentar la conductividad iónica y capacidad de retención de agua); y encontrar un material alternativo al grafito para la placa bipolar que sea de alta conductividad eléctrica y térmica, resistente a la corrosión, más ligero y económico

## Slide 13: Pilas PEM

## Slide 14: Pilas PEM
Fuente: Hyundai.

## Slide 15: Pilas PEM
Fuente: Hyundai.

## Slide 16: Pilas PEM
Fuente: Hyundai.

## Slide 17: Pilas PEM

## Slide 18: Pilas PEM

## Slide 19: Pilas PEM

## Slide 20: Pilas PEM

## Slide 21: Pilas PEM

## Slide 22: Pilas PEM

## Slide 23: Pilas PEM

## Slide 24: Pilas PEM

## Slide 25: Pilas PEM

## Slide 26: Pilas PEM

## Slide 27: Pilas MCFC (MTU, Fuel Cell Energy)
Electrolito: carbonatos alcalinos sobre una matriz cerámica.
Catalizador: de los electrodos (no platino)
Temperatura de operación: alrededor de 650ºC
Eficiencia eléctrica: 60-90%
En este tipo de pilas, la alta temperatura de operación permite el reformado interno del combustible, es decir, la conversión del combustible a hidrógeno se hace dentro de la propia pila. Dado que las MCFC no son propensas a contaminarse con CO o CO2, pueden utilizar como combustible incluso óxidos de carbono, algo que las hace especialmente propicias para alimentarlas con gases procedentes del carbón.
Las MCFC se utilizan en aplicaciones estacionarias y en cogeneración, para proveer de energía a edificios públicos o privados.
Los máximos exponentes en el desarrollo de esta tecnología ha sido la alemana MTU, y su socio americano, Fuel Cell Energy.

## Slide 28: Pilas MCFC (MTU, Fuel Cell Energy)

## Slide 29: Pilas MCFC (MTU, Fuel Cell Energy)

## Slide 30: Pilas SOFC (Bloom Energy, CONVION)
Electrolito: sólido cerámico u óxido metálico no poroso.
Catalizador: material de los electrodos (no platino).
Temperatura de operación: 800-1000ºC.
Eficiencia eléctrica: 60-90%
Este tipo de pilas de alta temperatura están diseñadas para reformar hidrocarburos ligeros (como el gas natural) de manera interna. Por tanto, si se quisieran emplear hidrocarburos más pesados (como gasolina) se requeriría de un reformador externo. Su forma puede ser plana o tubular. Este tipo de pilas se utilizan en una larga lista de aplicaciones estacionarias a lo largo de todo el mundo.
Dado que actualmente este tipo de pilas operan entre 800-1000ºC, el reto es bajar a 600-800ºC (IT-SOFC, "Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell"). La investigación se focaliza en disminuir el espesor de la capa de electrolito y en la búsqueda de nuevos materiales, basados en óxidos lantánidos o con estructura de perovskita, que presenten alta conductividad iónica a baja temperatura.

## Slide 31: Pilas SOFC (Bloom Energy, CONVION)

## Slide 32: Pilas SOFC (Bloom Energy, CONVION)

## Slide 33: Mercado

## Slide 34: Mercado
2020 recorded a 10% increase in fuel cell shipments to 1.3 GW capacity despite COVID. This is lower growth than anticipated before the outbreak, but the shipments attest to the resilience of the technology.
Shipments of PEM fuel cells for transportation continue to dominate, at two thirds of the capacity. Hyundai alone, with its NEXO, represents nearly half of all shipments by capacity.
In numbers, the Ene-Farm programme now fields nearly 50,000 units a year, split between Aisin and Panasonic. South Korea is showing strong growth in capacity in response to the Renewable Portfolio Standard. China experienced a hiatus in shipped units as policy levers were adjusted.
Europe trails some way behind, with most unit shipments facilitated by the German KfW 433 initiative. North America showed a dip as shipments of the Mirai were subdued ahead of the 2021 model being released.

## Slide 35: Mercado
The global fuel cells market size was USD 2.62 billion in 2020 (according with the 1,319 MW of new fuel cell systems installed in the same year). The global market exhibited a significant growth of about 14% in 2020.
The global impact of COVID-19 has been unprecedented and staggering, with fuel cell equipment witnessing a positive demand shock across all regions amid the pandemic.
The market is projected to grow from USD 3.36 billion in 2021 to USD 28.95 billion in 2028 at a CAGR of 36% during the 2021-2028 period.
The rise of CAGR is attributable to the market's demand and growth, returning to pre-pandemic levels once the pandemic is over.
Reference: https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/fuel-cell-market-100733

## Slide 36: Muchas gracias por su atención